### 项目摘要（详见招标文件）

### 声明：

### 以下所述内容仅是本项目要求的摘要节选，其作用仅限于提供给那些有兴趣的供应商参考并决定是否参与投标，此内容不应被理解为招标文件中对项目的全部要求。

## 技术要求

### 总体要求

- 符合中国相关法规和通用安全标准。若在调试过程中发现附件不全或不能运行，卖方应无偿补全、完善或更换，并承担买方由此产生的损失。

- 投标人及其投标产品的制造厂商须保证其产品为原装正品。不接受分厂、贴牌及非正当进货渠道产品。由于投标人、制造厂商或其产品引起的法律纠纷、相关责任及由此引起的后果与采购人无关。由此给采购人造成任何损失由投标人及产品制造商承担。

- 投标人必须提供全新的原包装产品，随机技术资料齐全，产品符合国家质量检测标准。

- 本章技术要求仅为对设备的一般要求，投标人应按国际及国内的有关标准、规范及条例提供设备技术服务和承诺。技术要求中未列的，投标人认为须加以补充的内容，技术条款须特别注明，并提供相应资料。

### 供货清单及技术要求

说明：

招标技术要求中，技术条款需要提供相关检测报告作为评审依据的，如果投标人不提供、或提供的检测报告显示不符合招标文件要求、模糊不清无法判断或未显示是否满足招标文件参数，但投标人响应情况为“满足或无偏离或正偏离”的，该项作负偏离处理。

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及性能（配置）要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 护士服夏装（短袖） | 面料要求： 1、甲醛含量（mg/kg）：未检出 符合GB/T 2912.1-2009标准。 2、PH值：≥6 符合GB/T7573-2009标准。 3、耐水色牢度（级）：≥4级 符合GB/T 5713-2013标准，。 4、耐酸汗渍色牢度（级）：≥4级符合GB/T 3922-2013标准。 5、耐碱汗渍色牢度（级）：≥4级符合GB/T 3922-2013标准。 6、耐干摩擦色牢度（级）：≥4级符合GB/T 3920-2008标准。 7、异味：无异味 符合GB 18401-2010 条款6.7标准 8、可分解致癌芳香胺染料（24种）：未检出 符合GB/T 17592-2011、GB/T23344-2009标准 ▲注：以上内容符合GB18401-2010国家纺织产品基本安全技术规范 安全类别B类。提供省级以上纺织制品质量监督检验中心出具的检测报告。（以上技术指标必须要在同一份检验报告中体现，未按要求提供或不符合视为负偏离） |
| 2 | 护士秋冬装（长袖） | 面料要求： 1、甲醛含量（mg/kg）：未检出 符合GB/T 2912.1-2009标准。 2、PH值：≥6 符合GB/T7573-2009标准。 3、耐水色牢度（级）：≥4级 符合GB/T 5713-2013标准，。 4、耐酸汗渍色牢度（级）：≥4级符合GB/T 3922-2013标准。 5、耐碱汗渍色牢度（级）：≥4级符合GB/T 3922-2013标准。 6、耐干摩擦色牢度（级）：≥4级符合GB/T 3920-2008标准。 7、异味：无异味 符合GB 18401-2010 条款6.7标准 8、可分解致癌芳香胺染料（24种）：未检出 符合GB/T 17592-2011、GB/T23344-2009标准 ▲注：以上内容符合GB18401-2010国家纺织产品基本安全技术规范 安全类别B类。提供省级以上纺织制品质量监督检验中心出具的检测报告。（以上技术指标必须要在同一份检验报告中体现，未按要求提供或不符合视为负偏离） |
| 3 | 护士洗手衣 | 面料要求： 1、甲醛含量（mg/kg）：未检出 符合GB/T 2912.1-2009标准。 2、PH值：≥6 符合GB/T7573-2009标准。 3、耐水色牢度（级）：≥4级 符合GB/T 5713-2013标准，。 4、耐酸汗渍色牢度（级）：≥4级符合GB/T 3922-2013标准。 5、耐碱汗渍色牢度（级）：≥4级符合GB/T 3922-2013标准。 6、耐干摩擦色牢度（级）：≥4级符合GB/T 3920-2008标准。 7、异味：无异味 符合GB 18401-2010 条款6.7标准 8、可分解致癌芳香胺染料（24种）：未检出 符合GB/T 17592-2011、GB/T23344-2009标准 ▲注：以上内容符合GB18401-2010国家纺织产品基本安全技术规范 安全类别B类。提供省级以上纺织制品质量监督检验中心出具的检测报告。（以上技术指标必须要在同一份检验报告中体现，未按要求提供或不符合视为负偏离） |
| 4 | 医生洗手服夏装 （款式1） | 面料要求： 1、甲醛含量（mg/kg）：未检出 符合GB/T 2912.1-2009标准。 2、PH值：≥6 符合GB/T7573-2009标准。 3、耐水色牢度（级）：≥4级 符合GB/T 5713-2013标准，。 4、耐酸汗渍色牢度（级）：≥4级符合GB/T 3922-2013标准。 5、耐碱汗渍色牢度（级）：≥4级符合GB/T 3922-2013标准。 6、耐干摩擦色牢度（级）：≥4级符合GB/T 3920-2008标准。 7、异味：无异味 符合GB 18401-2010 条款6.7标准 8、可分解致癌芳香胺染料（24种）：未检出 符合GB/T 17592-2011、GB/T23344-2009标准 ▲注：以上内容符合GB18401-2010国家纺织产品基本安全技术规范 安全类别B类。提供省级以上纺织制品质量监督检验中心出具的检测报告。（以上技术指标必须要在同一份检验报告中体现，未按要求提供或不符合视为负偏离） |
| 5 | 医生洗手服夏装 （款式2） | 面料要求： 1、甲醛含量（mg/kg）：未检出 符合GB/T 2912.1-2009标准。 2、PH值：≥6 符合GB/T7573-2009标准。 3、耐水色牢度（级）：≥4级 符合GB/T 5713-2013标准，。 4、耐酸汗渍色牢度（级）：≥4级符合GB/T 3922-2013标准。 5、耐碱汗渍色牢度（级）：≥4级符合GB/T 3922-2013标准。 6、耐干摩擦色牢度（级）：≥4级符合GB/T 3920-2008标准。 7、异味：无异味 符合GB 18401-2010 条款6.7标准 8、可分解致癌芳香胺染料（24种）：未检出 符合GB/T 17592-2011、GB/T23344-2009标准 ▲注：以上内容符合GB18401-2010国家纺织产品基本安全技术规范 安全类别B类。提供省级以上纺织制品质量监督检验中心出具的检测报告。（以上技术指标必须要在同一份检验报告中体现，未按要求提供或不符合视为负偏离） |
| 6 | 医生洗手服秋冬装 （款式1） | 面料要求： 1、甲醛含量（mg/kg）：未检出 符合GB/T 2912.1-2009标准。 2、PH值：≥6 符合GB/T7573-2009标准。 3、耐水色牢度（级）：≥4级 符合GB/T 5713-2013标准，。 4、耐酸汗渍色牢度（级）：≥4级符合GB/T 3922-2013标准。 5、耐碱汗渍色牢度（级）：≥4级符合GB/T 3922-2013标准。 6、耐干摩擦色牢度（级）：≥4级符合GB/T 3920-2008标准。 7、异味：无异味 符合GB 18401-2010 条款6.7标准 8、可分解致癌芳香胺染料（24种）：未检出 符合GB/T 17592-2011、GB/T23344-2009标准 ▲注：以上内容符合GB18401-2010国家纺织产品基本安全技术规范 安全类别B类。提供省级以上纺织制品质量监督检验中心出具的检测报告。（以上技术指标必须要在同一份检验报告中体现，未按要求提供或不符合视为负偏离） |
| 7 | 医生洗手服秋冬装 （款式2） | 面料要求： 1、甲醛含量（mg/kg）：未检出 符合GB/T 2912.1-2009标准。 2、PH值：≥6 符合GB/T7573-2009标准。 3、耐水色牢度（级）：≥4级 符合GB/T 5713-2013标准，。 4、耐酸汗渍色牢度（级）：≥4级符合GB/T 3922-2013标准。 5、耐碱汗渍色牢度（级）：≥4级符合GB/T 3922-2013标准。 6、耐干摩擦色牢度（级）：≥4级符合GB/T 3920-2008标准。 7、异味：无异味 符合GB 18401-2010 条款6.7标准 8、可分解致癌芳香胺染料（24种）：未检出 符合GB/T 17592-2011、GB/T23344-2009标准 ▲注：以上内容符合GB18401-2010国家纺织产品基本安全技术规范 安全类别B类。提供省级以上纺织制品质量监督检验中心出具的检测报告。（以上技术指标必须要在同一份检验报告中体现，未按要求提供或不符合视为负偏离） |
| 8 | 医生洗手服（开衫） | 面料要求： 1、甲醛含量（mg/kg）：未检出 符合GB/T 2912.1-2009标准。 2、PH值：≥6 符合GB/T7573-2009标准。 3、耐水色牢度（级）：≥4级 符合GB/T 5713-2013标准，。 4、耐酸汗渍色牢度（级）：≥4级符合GB/T 3922-2013标准。 5、耐碱汗渍色牢度（级）：≥4级符合GB/T 3922-2013标准。 6、耐干摩擦色牢度（级）：≥4级符合GB/T 3920-2008标准。 7、异味：无异味 符合GB 18401-2010 条款6.7标准 8、可分解致癌芳香胺染料（24种）：未检出 符合GB/T 17592-2011、GB/T23344-2009标准 ▲注：以上内容符合GB18401-2010国家纺织产品基本安全技术规范 安全类别B类。提供省级以上纺织制品质量监督检验中心出具的检测报告。（以上技术指标必须要在同一份检验报告中体现，未按要求提供或不符合视为负偏离） |
| 9 | 手术室洗手服 | 面料要求： 1、甲醛含量（mg/kg）：未检出 符合GB/T 2912.1-2009标准。 2、PH值：≥6 符合GB/T7573-2009标准。 3、耐水色牢度（级）：≥4级 符合GB/T 5713-2013标准，。 4、耐酸汗渍色牢度（级）：≥4级符合GB/T 3922-2013标准。 5、耐碱汗渍色牢度（级）：≥4级符合GB/T 3922-2013标准。 6、耐干摩擦色牢度（级）：≥4级符合GB/T 3920-2008标准。 7、异味：无异味 符合GB 18401-2010 条款6.7标准 8、可分解致癌芳香胺染料（24种）：未检出 符合GB/T 17592-2011、GB/T23344-2009标准 ▲注：以上内容符合GB18401-2010国家纺织产品基本安全技术规范 安全类别B类。提供省级以上纺织制品质量监督检验中心出具的检测报告。（以上技术指标必须要在同一份检验报告中体现，未按要求提供或不符合视为负偏离） |
| 10 | 儿牙洗手服 | 面料要求： 1、甲醛含量（mg/kg）：未检出 符合GB/T 2912.1-2009标准。 2、PH值：≥6 符合GB/T7573-2009标准。 3、耐水色牢度（级）：≥4级 符合GB/T 5713-2013标准，。 4、耐酸汗渍色牢度（级）：≥4级符合GB/T 3922-2013标准。 5、耐碱汗渍色牢度（级）：≥4级符合GB/T 3922-2013标准。 6、耐干摩擦色牢度（级）：≥4级符合GB/T 3920-2008标准。 7、异味：无异味 符合GB 18401-2010 条款6.7标准 8、可分解致癌芳香胺染料（24种）：未检出 符合GB/T 17592-2011、GB/T23344-2009标准 ▲注：以上内容符合GB18401-2010国家纺织产品基本安全技术规范 安全类别B类。提供省级以上纺织制品质量监督检验中心出具的检测报告。（以上技术指标必须要在同一份检验报告中体现，未按要求提供或不符合视为负偏离） |
| 11 | 病人服（儿童） | 面料要求： 1、甲醛含量（mg/kg）：未检出 符合GB/T 2912.1-2009标准。 2、PH值：≥6 符合GB/T7573-2009标准。 3、耐皂洗色牢度（级）：变色≥4级 ，沾色≥4级符合GB/T 3821-2 008标准。 4、起毛起球（级）：≥4级 符合GB/T 4802.1-2008标准。 5、断裂强力（N）：径向≥1000 ，纬向≥1000，符合GB/T 3923.1-2013标准。 6、撕破强力（N）：径向≥20 ，纬向≥20，符合GB/T 3917.2-2009标准。 7、水洗尺寸变化率：径向-2.0 ，纬向-1.0，符合GB/T 8629-2017标准。 ▲注：以上内容符合GB/T 17253-2018《合成纤维丝织物》，GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》。提供省级以上纺织制品质量监督检验中心出具的检测报告。（以上技术指标必须要在同一份检验报告中体现，未按要求提供或不符合视为负偏离） |
| 12 | 病人服（成人） | 面料要求： 1、甲醛含量（mg/kg）：未检出 符合GB/T 2912.1-2009标准。 2、PH值：≥6 符合GB/T7573-2009标准。 3、耐皂洗色牢度（级）：变色≥4级 ，沾色≥4级符合GB/T 3821-2 008标准。 4、起毛起球（级）：≥4级 符合GB/T 4802.1-2008标准。 5、断裂强力（N）：径向≥1000 ，纬向≥1000，符合GB/T 3923.1-2013标准。 6、撕破强力（N）：径向≥20 ，纬向≥20，符合GB/T 3917.2-2009标准。 7、水洗尺寸变化率：径向-2.0 ，纬向-1.0，符合GB/T 8629-2017标准。 ▲注：以上内容符合GB/T 17253-2018《合成纤维丝织物》，GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》。提供省级以上纺织制品质量监督检验中心出具的检测报告。（以上技术指标必须要在同一份检验报告中体现，未按要求提供或不符合视为负偏离） |
| 13 | 白大褂（短袖） | 面料要求： 1、甲醛含量（mg/kg）：未检出 符合GB/T 2912.1-2009标准。 2、PH值：≥6 符合GB/T7573-2009标准。 3、耐皂洗色牢度（级）：变色≥4级 ，沾色≥4级符合GB/T 3821-2 008标准。 4、起毛起球（级）：≥4级 符合GB/T 4802.1-2008标准。 5、断裂强力（N）：径向≥1000 ，纬向≥1000，符合GB/T 3923.1-2013标准。 6、撕破强力（N）：径向≥20 ，纬向≥20，符合GB/T 3917.2-2009标准。 7、水洗尺寸变化率：径向-2.0 ，纬向-1.0，符合GB/T 8629-2017标准。 ▲注：以上内容符合GB/T 17253-2018《合成纤维丝织物》，GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》。提供省级以上纺织制品质量监督检验中心出具的检测报告。（以上技术指标必须要在同一份检验报告中体现，未按要求提供或不符合视为负偏离） |
| 14 | 白大褂（长袖） | 面料要求： 1、甲醛含量（mg/kg）：未检出 符合GB/T 2912.1-2009标准。 2、PH值：≥6 符合GB/T7573-2009标准。 3、耐皂洗色牢度（级）：变色≥4级 ，沾色≥4级符合GB/T 3821-2 008标准。 4、起毛起球（级）：≥4级 符合GB/T 4802.1-2008标准。 5、断裂强力（N）：径向≥1000 ，纬向≥1000，符合GB/T 3923.1-2013标准。 6、撕破强力（N）：径向≥20 ，纬向≥20，符合GB/T 3917.2-2009标准。 7、水洗尺寸变化率：径向-2.0 ，纬向-1.0，符合GB/T 8629-2017标准。 ▲注：以上内容符合GB/T 17253-2018《合成纤维丝织物》，GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》。提供省级以上纺织制品质量监督检验中心出具的检测报告。（以上技术指标必须要在同一份检验报告中体现，未按要求提供或不符合视为负偏离） |
| 15 | 医护毛衣 | 图案: 纯色；领子: V领；衣门襟: 单排扣；袖长: 长袖；款式: 开衫；材质成分: 羊毛80%；开衫毛衣得身体编织首先起96针zhi(6mm针)圈织双罗纹底边，织到dao想要得长度后换6.5mm针圈织平针。起头和第48针处各放记号A一个，分开前后身。后身片每织16针放记号B一个(用在收腰) |
| 16 | 行政服（长袖） | 面料要求： 1、甲醛含量（mg/kg）：未检出 符合GB/T 2912.1-2009标准。 2、PH值：≥6 符合GB/T7573-2009标准。 3、耐皂洗色牢度（级）：变色≥4级 ，沾色≥4级符合GB/T 3821-2 008标准。 4、起毛起球（级）：≥4级 符合GB/T 4802.1-2008标准。 5、断裂强力（N）：径向≥1000 ，纬向≥1000，符合GB/T 3923.1-2013标准。 6、撕破强力（N）：径向≥20 ，纬向≥20，符合GB/T 3917.2-2009标准。 7、水洗尺寸变化率：径向-2.0 ，纬向-1.0，符合GB/T 8629-2017标准。 ▲注：以上内容符合GB/T 17253-2018《合成纤维丝织物》，GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》。提供省级以上纺织制品质量监督检验中心出具的检测报告。（以上技术指标必须要在同一份检验报告中体现，未按要求提供或不符合视为负偏离） |
| 17 | 护士鞋 | 面料要求： 1、优质白色光面头层牛皮，质地柔韧。 2、鞋垫：3.5mm天然乳胶海绵外贴猪皮垫面，脚弓处贴合月形海绵。 3、鞋底：采用超轻鞋底，内置硅胶气囊减震，弹性气垫EVA船形底台，高度4.0+0.5cm，特殊绿色止滑刻纹，复合橡胶材质。 |
| 18 | 护士帽 | 面料要求： 1、布料：100% 2、密度：185×101 3、防尘埃吸入，柔顺，抗皱，透气，防透光； |
| 19 | 医生帽 | 面料要求： 1、布料：100% 2、密度：185×101 3、防尘埃吸入，柔顺，抗皱，透气，防透光； |
| 20 | 医护床笠 | 面料要求： 1、成份：棉≥35.5%，聚酯纤维：≥64.5%； 2、PH值：符合GB/T7573-2009要求 3、纱支：经向（tex）29.0，纬向（tex）,29.2； |
| 21 | 医护被套 | 面料要求： 1、成份：棉≥35.5%，聚酯纤维：≥64.5%； 2、PH值：符合GB/T7573-2009要求 3、纱支：经向（tex）29.0，纬向（tex）,29.2； |
| 22 | 医护枕套 | 面料要求： 1、成份：棉≥35.5%，聚酯纤维：≥64.5%； 2、PH值：符合GB/T7573-2009要求 3、纱支：经向（tex）29.0，纬向（tex）,29.2； |
| 23 | 医护棉被 | 面料要求： 1、面布手感柔软，缩水率符合使用要求。经多次漂洗不褪色，不起毛球。 2、面布的材质：聚酯纤维≥64.5%，棉≥35.5%； 3、填充物内充仪征超细羽丝绒棉。 |
| 24 | 医护空调被 | 面料要求： 1、面布手感柔软，缩水率符合使用要求。经多次漂洗不褪色，不起毛球。 2、面布的材质：聚酯纤维≥64.5%，棉≥35.5%； 3、填充物内充仪征超细羽丝绒棉。 |
| 25 | 医护枕芯 | 面料要求： 1、面布手感柔软，缩水率符合使用要求。经多次漂洗不褪色，不起毛球。 2、面布的材质：聚酯纤维≥64.5%，棉≥35.5%； 3、填充物内充仪征超细羽丝绒棉。 |
| 26 | 病房床笠 | 面料要求： 1、成份：棉≥35.5%，聚酯纤维：≥64.5%； 2、PH值：符合GB/T7573-2009要求 3、纱支：经向（tex）29.0，纬向（tex）,29.2； |
| 27 | 病房被套 | 面料要求： 1、成份：棉≥35.5%，聚酯纤维：≥64.5%； 2、PH值：符合GB/T7573-2009要求 3、纱支：经向（tex）29.0，纬向（tex）,29.2； |
| 28 | 病房枕套 | 面料要求： 1、成份：棉≥35.5%，聚酯纤维：≥64.5%； 2、PH值：符合GB/T7573-2009要求 3、纱支：经向（tex）29.0，纬向（tex）,29.2； |
| 29 | 病房棉被 | 面料要求： 1、面布手感柔软，缩水率符合使用要求。经多次漂洗不褪色，不起毛球。 2、面布的材质：聚酯纤维≥64.5%，棉≥35.5%； 3、填充物内充仪征超细羽丝绒棉。 |
| 30 | 病房空调被 | 面料要求： 1、面布手感柔软，缩水率符合使用要求。经多次漂洗不褪色，不起毛球。 2、面布的材质：聚酯纤维≥64.5%，棉≥35.5%； 3、填充物内充仪征超细羽丝绒棉。 |
| 31 | 病房枕芯 | 面料要求： 1、面布手感柔软，缩水率符合使用要求。经多次漂洗不褪色，不起毛球。 2、面布的材质：聚酯纤维≥64.5%，棉≥35.5%； 3、填充物内充仪征超细羽丝绒棉。 |
| 32 | 手术床被套 | 面料要求： 1、成份：棉≥35.5%，聚酯纤维：≥64.5%； 2、PH值：符合GB/T7573-2009要求 3、纱支：经向（tex）29.0，纬向（tex）,29.2； |
| 33 | 中单 | 面料要求： 1、成份：棉≥35.5%，聚酯纤维：≥64.5%； 2、PH值：符合GB/T7573-2009要求 3、纱支：经向（tex）29.0，纬向（tex）,29.2； |
| 34 | 治疗巾 | 面料要求： 1、甲醛含量（mg/kg）：未检出 符合GB/T 2912.1-2009标准。 2、PH值：≥6 符合GB/T7573-2009标准。 3、耐水色牢度（级）：≥4级 符合GB/T 5713-2013标准，。 4、耐酸汗渍色牢度（级）：≥4级符合GB/T 3922-2013标准。 5、耐碱汗渍色牢度（级）：≥4级符合GB/T 3922-2013标准。 6、耐干摩擦色牢度（级）：≥4级符合GB/T 3920-2008标准。 7、异味：无异味 符合GB 18401-2010 条款6.7标准 |
| 35 | 膝带 | 面料要求： 1、甲醛含量（mg/kg）：未检出 符合GB/T 2912.1-2009标准。 2、PH值：≥6 符合GB/T7573-2009标准。 3、耐水色牢度（级）：≥4级 符合GB/T 5713-2013标准，。 4、耐酸汗渍色牢度（级）：≥4级符合GB/T 3922-2013标准。 5、耐碱汗渍色牢度（级）：≥4级符合GB/T 3922-2013标准。 6、耐干摩擦色牢度（级）：≥4级符合GB/T 3920-2008标准。 7、异味：无异味 符合GB 18401-2010 条款6.7标准 |
| 36 | 领带 | 面料要求： 1、面布手感柔软，缩水率符合使用要求。经多次漂洗不褪色，不起毛球。 2、面布的材质：聚酯纤维≥64.5%，棉≥35.5%； 3、提花式LOGO定织。 |
| 37 | 男衬衣（长） | 面料要求： 1、成份：棉100%，液氨免烫 2、PH值：≥6,符合GB/T7573-2009要求 3、甲醛含量：未检出 4、水洗变化率：径向≥-0.8%，纬向≥-0.8%。 注：符合GB/T2660-2017《衬衫 鉴定》；符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》；提供市级以上的检测报告。（以上技术指标必须要在同一份检验报告中体现，未按要求提供或不符合视为负偏离） |
| 38 | 男衬衣（短） | 面料要求： 1、成份：棉100%，液氨免烫 2、PH值：≥6,符合GB/T7573-2009要求 3、甲醛含量：未检出 4、水洗变化率：径向≥-0.8%，纬向≥-0.8%。 注：符合GB/T2660-2017《衬衫 鉴定》；符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》；提供市级以上的检测报告。（以上技术指标必须要在同一份检验报告中体现，未按要求提供或不符合视为负偏离） |
| 39 | 男西裤 | 面料要求： 1、成份：羊毛≥47%，聚酯纤维≥52%， 2、PH值：≥6，符合GB/T7573-2009要求 3耐酸汗渍色牢度（级）：色泽变化≥4级，涤布沾色≥4级，毛布沾色≥4级，符合GB/T 3922-2013标准。 4、耐碱汗渍色牢度（级）：色泽变化≥4级，涤布沾色≥4级，毛布沾色≥4级，符合GB/T 3922-2013标准。 5、耐干摩擦色牢度（级）：色泽变化≥4级，涤布沾色≥4级，毛布沾色≥4级，符合GB/T 3920-2008标准。 6、耐皂洗色牢度（级）：色泽变化≥4级，涤布沾色≥4级，毛布沾色≥4级，符合GB/T 3920-2008标准。 7、起毛起球：≥4级符合GB/T 4802.1-2008标准。 注：符合GB/T2664-2017《西服、大衣》；符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》安全类别B类；提供市级以上的检测报告。不提供不得分 |
| 40 | 男西装 （上衣） | 面料要求： 1、成份：羊毛≥47%，聚酯纤维≥52%， 2、PH值：≥6，符合GB/T7573-2009要求 3耐酸汗渍色牢度（级）：色泽变化≥4级，涤布沾色≥4级，毛布沾色≥4级，符合GB/T 3922-2013标准。 4、耐碱汗渍色牢度（级）：色泽变化≥4级，涤布沾色≥4级，毛布沾色≥4级，符合GB/T 3922-2013标准。 5、耐干摩擦色牢度（级）：色泽变化≥4级，涤布沾色≥4级，毛布沾色≥4级，符合GB/T 3920-2008标准。 6、耐皂洗色牢度（级）：色泽变化≥4级，涤布沾色≥4级，毛布沾色≥4级，符合GB/T 3920-2008标准。 7、起毛起球：≥4级符合GB/T 4802.1-2008标准。 注：符合GB/T2664-2017《西服、大衣》；符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》安全类别B类；提供市级以上的检测报告。不提供不得分 |
| 41 | 短袖裙 | 面料要求： 1、成份：羊毛≥47%，聚酯纤维≥52%， 2、PH值：≥6，符合GB/T7573-2009要求 3耐酸汗渍色牢度（级）：色泽变化≥4级，涤布沾色≥4级，毛布沾色≥4级，符合GB/T 3922-2013标准。 4、耐碱汗渍色牢度（级）：色泽变化≥4级，涤布沾色≥4级，毛布沾色≥4级，符合GB/T 3922-2013标准。 5、耐干摩擦色牢度（级）：色泽变化≥4级，涤布沾色≥4级，毛布沾色≥4级，符合GB/T 3920-2008标准。 6、耐皂洗色牢度（级）：色泽变化≥4级，涤布沾色≥4级，毛布沾色≥4级，符合GB/T 3920-2008标准。 7、起毛起球：≥4级符合GB/T 4802.1-2008标准。 注：符合GB/T2664-2017《西服、大衣》；符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》安全类别B类；提供市级以上的检测报告。不提供不得分 |
| 42 | 长袖裙 | 面料要求： 1、成份：羊毛≥47%，聚酯纤维≥52%， 2、PH值：≥6，符合GB/T7573-2009要求 3耐酸汗渍色牢度（级）：色泽变化≥4级，涤布沾色≥4级，毛布沾色≥4级，符合GB/T 3922-2013标准。 4、耐碱汗渍色牢度（级）：色泽变化≥4级，涤布沾色≥4级，毛布沾色≥4级，符合GB/T 3922-2013标准。 5、耐干摩擦色牢度（级）：色泽变化≥4级，涤布沾色≥4级，毛布沾色≥4级，符合GB/T 3920-2008标准。 6、耐皂洗色牢度（级）：色泽变化≥4级，涤布沾色≥4级，毛布沾色≥4级，符合GB/T 3920-2008标准。 7、起毛起球：≥4级符合GB/T 4802.1-2008标准。 注：符合GB/T2664-2017《西服、大衣》；符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》安全类别B类；提供市级以上的检测报告。不提供不得分 |
| 43 | 女式西装 | 面料要求： 1、成份：羊毛≥47%，聚酯纤维≥52%， 2、PH值：≥6，符合GB/T7573-2009要求 3耐酸汗渍色牢度（级）：色泽变化≥4级，涤布沾色≥4级，毛布沾色≥4级，符合GB/T 3922-2013标准。 4、耐碱汗渍色牢度（级）：色泽变化≥4级，涤布沾色≥4级，毛布沾色≥4级，符合GB/T 3922-2013标准。 5、耐干摩擦色牢度（级）：色泽变化≥4级，涤布沾色≥4级，毛布沾色≥4级，符合GB/T 3920-2008标准。 6、耐皂洗色牢度（级）：色泽变化≥4级，涤布沾色≥4级，毛布沾色≥4级，符合GB/T 3920-2008标准。 7、起毛起球：≥4级符合GB/T 4802.1-2008标准。 注：符合GB/T2664-2017《西服、大衣》；符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》安全类别B类；提供市级以上的检测报告。不提供不得分 |
| 44 | 女式风衣 | 面料要求： 1、成份：羊毛≥47%，聚酯纤维≥52%， 2、PH值：≥6，符合GB/T7573-2009要求 3耐酸汗渍色牢度（级）：色泽变化≥4级，涤布沾色≥4级，毛布沾色≥4级，符合GB/T 3922-2013标准。 4、耐碱汗渍色牢度（级）：色泽变化≥4级，涤布沾色≥4级，毛布沾色≥4级，符合GB/T 3922-2013标准。 5、耐干摩擦色牢度（级）：色泽变化≥4级，涤布沾色≥4级，毛布沾色≥4级，符合GB/T 3920-2008标准。 6、耐皂洗色牢度（级）：色泽变化≥4级，涤布沾色≥4级，毛布沾色≥4级，符合GB/T 3920-2008标准。 7、起毛起球：≥4级符合GB/T 4802.1-2008标准。 注：符合GB/T2664-2017《西服、大衣》；符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》安全类别B类；提供市级以上的检测报告。不提供不得分 |
| 45 | 导医收费处工服（夏） | 面料要求： 1、水洗尺寸变化率：符合GB/T8629-2017要求，经向（-0.2%）纬向（-0.1%）； 2、断裂强力：符合GB/T3923.1-2013要求，经向（≥1300N）纬向（≥1600N）； 3、撕破强力：符合GB/T3917.2-2009要求，经向（≥23N）纬向（≥37N）； 4、起毛起球：符合GB/T4802.1-2008要求，≥4级； 5、PH值：符合GB/T7573-2009要求，B类标准； 6、甲醛含量（mg/kg）：符合GB/T 2912.1-2009要求，未检出 7、耐皂洗色牢度：符合GB/T 3921-2008要求，≥4级； |
| 46 | 导医收费处工服（冬） | 面料要求： 1、水洗尺寸变化率：符合GB/T8629-2017要求，经向（-0.2%）纬向（-0.1%）； 2、断裂强力：符合GB/T3923.1-2013要求，经向（≥1300N）纬向（≥1600N）； 3、撕破强力：符合GB/T3917.2-2009要求，经向（≥23N）纬向（≥37N）； 4、起毛起球：符合GB/T4802.1-2008要求，≥4级； 5、PH值：符合GB/T7573-2009要求，B类标准； 6、甲醛含量（mg/kg）：符合GB/T 2912.1-2009要求，未检出 7、耐皂洗色牢度：符合GB/T 3921-2008要求，≥4级； |
| 47 | 医护孕妇装（夏） | 面料要求： 1、甲醛含量（mg/kg）：未检出 符合GB/T 2912.1-2009标准。 2、PH值：≥6 符合GB/T7573-2009标准。 3、耐皂洗色牢度（级）：变色≥4级 ，沾色≥4级符合GB/T 3821-2 008标准。 4、起毛起球（级）：≥4级 符合GB/T 4802.1-2008标准。 5、断裂强力（N）：径向≥1000 ，纬向≥1000，符合GB/T 3923.1-2013标准。 6、撕破强力（N）：径向≥20 ，纬向≥20，符合GB/T 3917.2-2009标准。 7、水洗尺寸变化率：径向-2.0 ，纬向-1.0，符合GB/T 8629-2017标准。 ▲注：以上内容符合GB/T 17253-2018《合成纤维丝织物》，GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》。提供省级以上纺织制品质量监督检验中心出具的检测报告。（以上技术指标必须要在同一份检验报告中体现，未按要求提供或不符合视为负偏离） |
| 48 | 医护孕妇装（冬） | 面料要求： 1、甲醛含量（mg/kg）：未检出 符合GB/T 2912.1-2009标准。 2、PH值：≥6 符合GB/T7573-2009标准。 3、耐皂洗色牢度（级）：变色≥4级 ，沾色≥4级符合GB/T 3821-2 008标准。 4、起毛起球（级）：≥4级 符合GB/T 4802.1-2008标准。 5、断裂强力（N）：径向≥1000 ，纬向≥1000，符合GB/T 3923.1-2013标准。 6、撕破强力（N）：径向≥20 ，纬向≥20，符合GB/T 3917.2-2009标准。 7、水洗尺寸变化率：径向-2.0 ，纬向-1.0，符合GB/T 8629-2017标准。 ▲注：以上内容符合GB/T 17253-2018《合成纤维丝织物》，GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》。提供省级以上纺织制品质量监督检验中心出具的检测报告。（以上技术指标必须要在同一份检验报告中体现，未按要求提供或不符合视为负偏离） |
| 49 | 窗帘 | 材质要求： 1、异味：无异味 符合GB 18401-2010 条款6.7标准 2、可分解芳香胺染料（24种）：未检出 符合GB/T 17592-2011、GB/T23344-2009标准 |
| 50 | 窗纱 | 材质要求： 1、异味：无异味 符合GB 18401-2010 条款6.7标准 2、可分解芳香胺染料（24种）：未检出 符合GB/T 17592-2011、GB/T23344-2009标准 |
| 51 | 窗帘轨道 | 1、铝型材标号：6063-T5。 2、厚度: ≥1.8mm。 3、韦氏硬度≥10.5HW。 |

## 样品及要求

- ★本次招标需在开标现场提供投标样品，作为评审及一旦中标后交货、验收的依据之一。如不提供，将作投标无效处理。

- 投标人应根据招标文件技术要求与投标文件一同递交《样品清单》及样品，提交样品时，要有完整的包装便以保存，并应标明“项目名称、投标人名称、递交日期”等字样。

- 《样品清单》：

| 序号 | 样品名称 | 数量/单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 护士秋冬装 | 1件 | 等比样品 |
| 2 | 医生洗手服秋冬装 | 1件 | 等比样品 |
| 3 | 男士西服 | 1件 | 等比样品 |
| 4 | 男衬衣 | 1件 | 等比样品 |
| 5 | 女士西服 | 1件 | 等比样品 |

- 投标人的样品由投标人接到代理机构通知后1-2个工作日内自行取回。